1.Общие сведения

Прибор ППт-М предназначен для испытания тканей и материалов для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви, устанавливает методы определения стойкости к прожиганию, согласно требованиям ГОСТ 12.4.184-97.

Сущность первого метода заключается в определении времени полного разрушения образца при воздействии прожигающего элемента, нагретого до 800ºС; второго – в определении остаточной разрывной нагрузки элементарной пробы материала после контакта с тем же элементом в течение 120 сек.

Первый метод применяют для тканей, материалов и натуральных кож, у которых стойкость к прожиганию менее 120 сек.

Второй метод применяют для тканей, материалов и натуральных кож, у которых стойкость к прожиганию более 120 сек.

2. Основные технические характеристики

# 2.1. Габаритные размеры установки:

500х380х270 (мм)

# 2.2. Температура прожигающего элемента:

(800 ± 30) ºС

2.3.Усилие с которым прожигающий элемент действует на элементарную пробу: (1,5 ± 0,03) Н

2.3.1. Усилие с которым прожигающий элемент действует на элементарную пробу из натуральных кож для верха спецобуви:

(4,0 ± 0,08) Н

# 2.4. Предварительное натяжение элементарной пробы:

(6,0± 0,12) Н

# 2.5. Угол между кареткой с элементарной пробой  и прожигающим элементом в горизонтальной плоскости:

(45± 2) º

3. Комплект поставки

В комплект входят:

- прибор;

- каретка для зажима элементарной пробы;

- сменные грузы для натяжения образцов;

- нихромовая проволока, диаметром 1 мм;

- компрессор;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

- документация на приборы, входящие в комплектацию  ППт-М.

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора ППт-М для определения стойкости тканей и материалов к прожиганию устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт прибора ППт-М  в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт покупных изделий, входящих в состав прибора, осуществляют их предприятия изготовители