1.Общие сведения

Прибор ПТс-225М предназначен для определения суммарного теплового сопротивления тканей, нетканых полотен, искусственного меха и пакетов

из них, натурального меха и меховых пластин на искусственной основе,

согласно требованиям ГОСТ 20489–85 «Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления».

Прибор является испытательным оборудованием и подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

2.Основные технические данные

Характеристики прибора, определяемые конструктивно:

- фактор прибора  Ф =   43,961 · 103   Дж/м2 ∙ К;

- теплоемкость пластины  С1 =  1,271 · 103   Дж/К;

- поправка на рассеяние теплового потока в приборе  В =  0,74 · 10-4   с-1.

- диаметр пластины прибора d = 225 мм;

Количество одновременно испытываемых образцов (проб) - 1 шт.

Размер испытываемого образца:

- при испытании тканей, нетканых полотен, искусственного меха и пакетов из них (360 х 500) мм;

- при испытании натурального меха и меховых пластин на искусственной основе минимальный размер образца  - (300 х 400) мм;

Максимальный размер образца  не ограничивается.

Давление на образец при испытании пакетов материалов, натурального и искусственного меха 0,2 кПа.

Напряжение питания   (220 ± 22) В, частота   50 Гц

Масса, не более:   90  кг

3. Комплект  поставки:

- прибор ПТС-225М                                                              -  1 шт.

- аэродинамическое устройство                                           -  1 шт.

- камера спокойного воздуха                                                -  1 шт.

- паспорт                                                                                 -  1 шт.

- руководство по эксплуатации                                             - 1 шт.

- программа и методика аттестации                                     - 1 шт.

- протокол первичной аттестации                                         - 1 шт.

- аттестат                                                                                  - 1 шт.