Установка ТС-01,  предназначена для испытания материалов подошв специальной обуви из полимерных материалов служащих для защиты от скольжения в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.4.162 «ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие механические требования. Методы испытания» ГОСТ 12.4.083 «Материалы для низа специальной обуви. Метод определения коэффициента трения скольжения».

Основные технические характеристики

| Температура льда | °С | -2±2 |
| --- | --- | --- |
| Размер опорной поверхности | мм | 520х230 |
| Скорость передвижения обуви относительно опорной поверхности | мм/мин | 200 |
| Нормальная сила действующая на образец | Н | 100 |
| Величина рассредоточенной нагрузки | Н | 300 |
| Величина измеряемого усилия | Н | 0 - 2000 |

В комплект входят:

- установка ТС-01;

- комплект опорных поверхностей: лёд, металл, дерево, керамогранит, асфальт, бетон.

- ноутбук с установленным ПО;

- блок преобразования сигналов тензодатчика;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

Установка разработана для испытаний целых образцов обуви. Установка в своем составе имеет собственное холодильное оборудование для изготовления льда. В состав установки входит съемный силоизмерительный комплекс, который может быть использован для других видов испытаний. Результат испытаний отображается на экране ноутбука (входит в комплект поставки) и может быть распечатан.

Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации установки ТС-01 предназначенной для испытания материалов подошв специальной обуви согласно требованиям ГОСТ 12.4.162 и ГОСТ 12.4.083 устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт прибора в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения.